Антистатические настольные комплекты

В комплект поставки антистатического настольного комплекта входят коврик, гарнитура заземления «коврик-земля» и антистатический браслет.
﻿Антистатический настольный коврик изготовлен из антистатического материала и синтетического каучука, способного выдерживать воздействие высоких температур, обладающего объёмной проводимостью и высокой эластичностью.
﻿При работе коврик необходимо подключить к специальному узлу для обеспечения непрерывного стекания заряда на объект заземления.

Применение

В ремонтных мастерских и лабораториях при работе с электронными полупроводниковыми приборами, интегральными схемами и тому подобными устройствами следует использовать защиту от электростатических разрядов - проводящие заземляющие коврики, чтобы исключить повреждения, вызванные статическим электричеством. Оно будет разряжаться через рабочую поверхность заземлённого антистатического коврика, таким образом может поддерживаться почти равный потенциал для пинцетов, инструментов, посуды и ESD-инструментов. В результате чувствительные устройства (SSD) не будут подвергаться широкополосным помехам, вызванным статическим разрядом (электризация трением и т. п.).

Технические характеристики

| Наименование | ES14101B4060 | ES14101B6090 | ES14101B60120 |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры | 400х600 мм | 600х900 мм | 600х1200 мм |
| Толщина | 2 мм | 2 мм | 2 мм |
| Вес | 670 г | 1450 г | 1830 г |
| Поверхностное сопротивление верхнего слоя | 106…109 Ом | 106…109 Ом | 106…109 Ом |
| Поверхностное сопротивление нижнего слоя | ≤ 106 Ом | ≤ 106 Ом | ≤ 106 Ом |
| Период затухания статического напряжения (5000…500 В) | < 1,9 с | < 1,9 с | < 1,9 с |
| Прочность на растяжение | 3,6 МПа | 3,6 МПа | 3,6 МПа |
| Эластичность по отскоку | 14% | 14% | 14% |
| Температура повышения хрупкости | без повреждений при –25°C |
| Стандарт | EC 61340-5-1, EN 100015, ESDA 2020 |
| Комплект поставки | Антистатический настольный коврик, гарнитура заземления «коврик-земля», антистатический браслет. |