**Металлизированные влагозащитные пакеты серии SD+SDZ**

Технические характеристики (спецификация) влагозащитного пакета с защитой от электростатического разряда (ESD)

Основной материал: ПЭ, ПЭТ

Средняя толщина: 0,079 мм + 0,004 мм

Вес в граммах: 78,4+3,9 г/м2

Допустимое отклонение по размеру: +2,0%

Допуск уплотнения: +2,0 мм

Отклонение по торцевой поверхности: +2,0 мм

Внешний вид: серебристо-белый цвет, без складок (морщин), без проколов, с небольшой выпуклостью

Поверхностное сопротивление: не менее 10∙1011 Ом (при относительной влажности ≥50%)

Статическое экранирующее напряжение: ≤30 В (испытательное напряжение 1000 В)

Усилие при горячем уплотнении: не более 20 Н/15

поставляются в упаковках по 100 штук